高压旋喷、干湿搅拌水泥土桩专用

软土固化剂使用说明书

江苏劲桩新材料科技有限公司

2017年04月12日

高压旋喷、干湿搅拌水泥土桩专用软土固化剂说明书

- 软土固化剂定义

- 是高压旋喷、干湿搅拌水泥土桩专用外加剂，对软土的固化作用十分明显，为我司专利产品，国家发明专利号ZL2008 1 0019417.7

- 软土固化剂成分

- 由主剂和（或）辅剂组成，其中主剂由下列成分（或部分)组成：硅粉、矿渣细粉、石膏、砂、粉煤灰、纳米硅基氧化物等；辅剂由下列成分(或部分）组成：三乙醇胺、木质素磺酸钙、氯化钠、氯化镁、氯化钙、氯化铁、明矾、水玻璃、聚丙烯酰胺、磷石膏、硫酸钠、碳酸钠、氢氧化钠等。

- 软土固化剂性能特点

- ①按照不同的土质和用途配制出不同组成的软土固化剂，再按一定的比例添加至各种水泥中，可增加水泥土的强度。

- ②掺入软土固化剂的水泥土，硬凝时产生较多的钙矾石结晶，其膨胀性可补偿水泥土中细粉过多引起的干缩。

- ③水泥土中掺入软土固化剂，孔隙结构得到优化，致密度提高，渗透系数降低，降低氯离子等腐蚀性离子的扩散速度，用于劲性复合桩时可有效保护芯桩中的钢筋不受腐蚀。

- ④掺入软土固化剂的水泥土本身具有良好的抗硫酸盐腐蚀性能，耐久性和稳定性好。

- ⑤掺入软土固化剂的水泥土早期强度提升较快，可减少水泥土强度等待时间。

- ⑥掺入软土固化剂的水泥土抗碱集料反应性能好，结构稳定。

- ⑦掺入软土固化剂的水泥土抗碳化性能好，抗溶解性腐蚀，耐久性和稳定性好。

- ⑧水泥中掺入软土固化剂，可减少其泌水量，提高和易性、可泵性，是湿喷工艺中的优选材料。

- ⑨土质为（含有机酸）淤泥质土时，加入软土固化剂可调节水泥土PH值，促进水泥的水化反应。

- ⑩掺入软土固化剂可降低水泥土水化热，降低热峰值。

- 软土固化剂型号及性能特点

- 软土固化剂1号：抗硫酸盐腐蚀、抗干缩、提高水泥土强度和稳定性。

- 软土固化剂2号：抗氯离子腐蚀、抗渗、提高水泥土强度和密实度。

- 软土固化剂3号：抗碳化、提高水泥土强度和稳定性。

- 软土固化剂4号：提高淤泥、黏性土中水泥土早期强度和后期强度。

- 软土固化剂5号：中和有机酸，提高淤泥、黏性土中水泥土早期强度和后期强度。

- 软土固化剂6号：减水、提高水泥浆和易性和可泵性、降低水化热、抗干缩。

- 软土固化剂7号：提高粉土、粉砂中水泥土早期强度及后期强度。

- 软土固化剂8号：消除砂土液化。

- 软土固化剂9号：中和碱液，抗碱集料反应，提高水泥土强度和稳定性。

- 软土固化剂复合型：根据工程要求和实际土质，针对性配制复合型的软土固化剂。具体配制方法详附件

- 使用方法和推荐掺量

- 粉剂：1、直接与水泥灰按一定比例混合使用。2、按一定比例加入水泥浆中。3、与水泥灰按一定比例混合后调制成水泥浆。

- 浆剂：按含固量换算成粉剂与水泥浆混合使用。

- 软土固化剂掺量宜为水泥用量的2%~10%

- 通用匀质性指标

| 项目 |  | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 粉 | 均匀一致，不应有结块 | 细度 | 0.315mm筛余≤12% |
|  | 液 | 呈均匀状态，不应有沉淀 | PH值 | 0-14 |
| 液体含固量 |  | ≥10% | 液体密度（g/mL） | 1.20±0.10 |
| 固体含水率 |  | ≤10% | 固体密度（g/mL） | 1.15±0.10 |

- 包装

- 液体软土固化剂可采用桶装，也可采用罐车散装；粉体软土固化剂可采用带有塑料袋衬里的编织袋包装，也可采用供需双方协商的包装。

- 运输和贮存

- 产品在运输和贮存过程中应防止包装破损、防潮、防火。不同型号的产品应避免混杂；应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管。粉体产品堆放高度应不大于12包，桶装液体产品不应倒置。有效期一年，超期后需经试验合格后方可使用。

- 注意事项

- 部分型号的产品具有腐蚀性，应防止与皮肤、眼睛直接接触。

- 附件：

- 软土固化剂（抗腐蚀、减水、早强、中和、抗干缩）复合型

- 性能指标：

- 本产品为灰白色粉剂，无毒、无臭，对钢筋无腐蚀作用

- 本产品减水率在15-25%（可调整），可降低泵送水泥浆的水灰比，降低水化热、抗干缩。对湿喷工艺有广泛的适应性

- 在淤泥和黏性土质的水泥土中加入本产品，可提高水泥土的抗硫酸根盐腐蚀和抗碳化能力

- 在淤泥和黏性土质的水泥土中加入本产品，可降低水泥土的渗透系数，降低游离状态氯离子含量和氯离子扩散速度，减少钢筋混凝土芯桩中钢筋的腐蚀

- 在含有机酸的淤泥和黏性土质的水泥土中加入本产品，可中和ph值，促进水泥土快速成型。

- 在淤泥和黏性土质的水泥土中加入本产品，在同水泥用量和同水灰比条件下，其1d抗压强度可提高40-110%，3d抗压强度可提高40-90%，7d抗压强度可提高30-80%，28d抗压强度可提高25-50%，大大改善和提高水泥土的物理力学性能，使水泥土的抗压、抗剪强度、稳定性及耐久性都有相应提高

- 技术指标

| 序 号 | 项 目 |  | 指标要求 | 实测结果 | 检验方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率，% |  | ≥14 | 20 | 按GB8076检验 |  |
| 2 | 含气量，% |  | ≤3.0 | 2.2 | 按GB8076检验 |  |
| 3 | 抗压强度比，% | 1d | ≥140% | 145 | 按GB8076检验 |  |
|  |  | 3d | ≥130% | 135 |  |  |
|  |  | 7d | ≥125% | 138 |  |  |
|  |  | 28d | ≥120% | 125 |  |  |
| 4 | 凝结时间差，min | 初凝 | -90~+90 | +40 | 按GB8076检验 |  |
|  |  | 终凝 |  | +50 |  |  |
| 5 | 收缩率比，% |  | ≤135 | 105 | 按GB8076检验 |  |
| 6 | 细度 |  | 0.315mm筛余≤12% | 1% | 按GB/T1345执行 |  |
| 7 | 外观 |  | 灰白色 | 灰白色 | 目测 |  |
| 8 | 含水率，% |  | 10 | 3 | 按GB/T8077执行 |  |
| 9 | 密度 |  | 1.15±0.10 | 1.13 | 按GB/T208执行 |  |
| 10 | PH值 |  | 9-14 | 11 | 按GB/T8077执行 |  |